Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

Институт архитектуры и строительства

Кафедра физики

#### ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА МЕТОДОМ ЭФФЕКТА ХОЛЛА

#### Методические указания к лабораторной работе № 34

Волгоград 2018

УДК 537.322:537.633.2 (076.5)

Имерение концентрации и подвижности носителей тока в полупроводниках методом эффекта Холла: Метод. указания к лабораторной работе  / Сост. Е.Г. Надолинская; ВолгГАСА, Волгоград, 2002, 10 с.

Целью настоящей работы является определение методом эффекта Холла в полупроводнике   n-типа  германии важнейших электрических характеристик – концентрации и подвижности носителей тока. Даны определения основных характеристик электрического тока. Рассмотрено действие силы Лоренца в магнитном поле на движущиеся электрические заряды. Показано, в чем состоит эффект Холла и как его можно использовать для  определения электрических свойств материалов или для измерения индукции и исследования конфигурации магнитных полей. Приведено описание электрической схемы экспериментальной установки. Описан порядок выполнения работы. Даны правила техники безопасности и приведены контрольные вопросы.

Для студентов всех специальностей по дисциплине «Физика».

Ил.2. Табл. 2.  Библиогр. 2 назв.

© Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия, 2002

© Составление Надолинская Е.Г., 2002

Цель работы. Определение методом эффекта Холла в полупроводнике   n-типа германии важнейших электрических характеристик – концентрации и подвижности носителей тока.

Приборы и принадлежности. 1.Датчик Холла – пластинка германиевого полупроводника с четырьмя медными электродами.  2. Постоянный магнит. 3. Источник постоянного тока. 4. Измерительные приборы: вольтметр, ампетметр, милливольтметр. 5. Переключатель.

1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Электрический ток можно характеризовать вектором плотности тока  j, модуль которого численно равен силе тока I, проходящего через единицу площади S поперечного сечения проводника, перпендикулярного направлению тока:

j=dIdS .                                                  (1)

Сила тока I – скалярная физическая величина, определяемая электрическим зарядом, проходящим через поперечное сечение проводника в единицу времени:

I=dqdt .                                  (2)

Плотность тока – вектор, ориентированный по направлению тока, т.е. направление вектора j совпадает с направлением упорядоченного движения положительных зарядов.

Если концентрация носителей тока равна  n и каждый носитель имеет элементарный заряд е, а средняя скорость упорядоченного движения носителей v, то за время dt через поперечное сечение S проводника переносится заряд

dq=nevSdt

В соответствии с (1) и (2) сила тока равна

I=nevS,                                               (3)                                                  а плотность тока

j=nev+.                                               (4)

Закон Ома в дифференциальной форме связывает плотность токаj с напряжённостью электрического поля E, вызвавшего появление этого тока:

j=σE,                                                         (5)

где  σ  - удельная электропроводность материала.

Из (4) и (5) следует:

σ =envE=enμ,                                                 (6)

где величина μ=vE    называется подвижностью носителей тока и численно равна средней скорости упорядоченного движения носителей заряда в электрическом поле с единичной напряжённостью.

Таким образом, как видно из (6), электрические свойства материалов определяются концентрацией  n и подвижностью μ носителей тока.

2.МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

В данной работе электрические характеристики полупроводника определяются методом  эффекта Холла. Эффектом Холла называется возникновение в проводнике с током, помещённом в магнитное поле, электрического поля в направлении, перпендикулярном как току, так и магнитному полю.

Объясняется эффект Холла действием силы Лоренца на движущиеся в магнитном поле электрические заряды. В металлах и полупроводниках         n-типа, например в германии, из которого изготовлен датчик Холла, применяемый в данной работе, носителями тока являются электроны. При прохождении тока плотностью j вдоль оси X в прямоугольной пластине датчика (рис. 1) скорость электронов v будет направлена справа налево. В магнитном поле с индукцией B,  направленной вдоль оси  Z, на движущиеся электроны действует сила Лоренца:

F=еvBsinα,                                            (7)

где  α– угол между векторами v и B, равный в данном случае π2 (рис. 1).

Рис.1

Под действием силы Лоренца электроны  в соответствии  с правилом левой руки отклоняются вверх. На верхней грани пластинки возникнет повышенная концентрация электронов (она зарядится отрицательно), а на нижней грани – их недостаток (зарядится положительно). В результате появляется электрическое полеEy,  направленное вдоль оси Y, и между электродами 2 и 4 появится разность потенциалов U, называемая холловской.  Если носители тока имеют положительный заряд, например, «дырки» в полупроводниках   р-типа, то при направлении тока, указанного на рис.1, электрическое поле Ey будет направлено в противоположную сторону оси Y.

Отклонение зарядов в магнитном поле происходит до тех пор, пока кулоновская сила, обусловленная действием поля Ey, не уравновесит силу Лоренца. Кулоновская  сила,  действующая на электрон равна:

# Fэл=еЕу=eUb,		                        (8)

где b – расстояние между электродами 2 и 4.

Приравнивая (7) и (8), получим выражение для холловской разницы потенциалов:

U=bvB.                                                  (9)

Согласно (3) сила тока I в однородном образце определяется концентрацией n, скоростью перемещения носителей тока v и площадью сечения образца S:

I=envS=envbd,                                               (10)

где d –  ширина образца (рис. 1).

Исключая из (9) и (10) скорость v, получим

U=1enBId=RxBId,                                          (11)

где  Rx=1/en.

Константа Rx называется постоянной Холла и зависит только от свойств материала образца.

Если учесть статистическое распределение электронов по скоростям, то для Rx получается более точное выражение:

Rх=3π81en.                                                        (12)

Из (11) следует, что постоянную Холла можно определить опытным путём, измеряя холловскую разность потенциалов U, индукцию магнитного поля B, силу тока I и толщину образца d:

Rх=UdIB.                                                   (13)

Зная постоянную Холла, из уравнений (2) и (10) можно рассчитать концентрацию носителей тока:

n=3π81Rхe,                                               (14)

а по знаку возникающей разности потенциалов U определить знак носителей тока. Подвижность носителей тока μ определяется из (6), (13)  и  (14):

μ=0,85Rxρ,                                                   (15)

где удельное сопротивление образца ρ определяется по измерению напряжения V,  приложенного к образцу между точками 1 и 3 (рис. 1) и длине образца  ℓ:

ρ=VbdℓI.                                                      (16)

Эффект Холла  особенно сильно выражен в полупроводниках и используется при конструировании измерительных приборов, например, для измерения индукции и исследования конфигурации магнитного поля, а также играет важную роль при изучении электрических характеристик твёрдых тел.

Электрическая схема измерительной установки приведена на рис. 2.

Рис. 2

Датчик Холла представляет собой прямоугольную пластинку из полупро- водника германия с примесной электронной проводимостью n-типа. На грани пластинки нанесены четыре медных электрода: два токовых и два для измерения холловской разности потенциалов U. Для предотвращения механических повреждений датчик  Холла помещён внутри алюминиевой трубки.

Магнитное поле создаётся постоянным магнитом, который может свободно перемещаться так, что ось трубки с датчиком сопадает с осью центрального отверстия магнита.

Электрическое питание датчика осуществляется от батареи, подсоединён- ной к клеммам 1 и 3. Сила тока I измеряется амперметром, входное напряжение V – вольтметром, холловская разность потенциалов U –милливольтметром, который подключается к клеммам 2 и  4.

В данной работе U измеряется при двух противоположных направлениях магнитного поля. Это вызвано тем, что разность потенциалов, измеряемая между зондами (клеммами 2 и 4) обусловлена не только эффектом Холла, но и побочными причинами. Например, несимметричной установкой зондов и термо-ЭДС, возникающей вследствие неравномерного нагрева полупроводника. Побочные напряжения не меняют знаки при изменении направления магнитного поля, а холловское напряжение  U меняет знак. Этим обстоятельством можно воспользоваться для выделения истинного значения U.

Действительно, пусть при некотором направлении магнитного поля измеренное  U1  равно

U1= U+U'+εТ,                                              (17)

где U – истинное значение холловской разности потенциалов,

U'– напряжение, вызванное неправильной установкой зондов,

εт– термо-ЭДС.

При противоположном направлении магнитного поля измеренное напряжение U2 равно

U2= –U + U'+εт.                                            (18)

Из выражений (17) и (18) напряжение Холла равно

U=( U1– U2)/2.

В данной работе значение  U2  получают за счет изменения полярности подключения вольтметра, и вследствие этого напряжение Холла определяют из выражения:

U=( U1+U2)/2.                                            (19)

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.Ознакомиться со схемой установки и определить цену деления измери- тельных приборов.

2.Включить установку в сеть с помощью тумблера на панели установки или кнопки «вкл» на источнике питания.

3.Перемещая магнит вдоль трубки, внутри которой расположен датчик Холла, совместить левый край магнита с началом измерительной линейки, прикреплённой к панели установки.

4. Подать напряжение V на датчик Холла с помощью переключателя К, повернув его в сторону риски, цвет которой соответствует обозначению полюса левого края магнита: синий цвет – северный полюс, красный цвет – южный полюс.

5. Измерить и записать в табл. 1 значения напряжения V и силы тока I, текущего через датчик между электродами 1 и 3 (рис. 1).

6.Расположить датчик Холла в области магнитного поля, в которой возникает холловская разность потенциалов между электродами 2 и 4. Для этого плавно переместить магнит вдоль линейки вправо от начала шкалы. Координату левого края магнита, при которой  U1=0, записать в табл. 2.

7. Определить максимальное значение холловской разности потенциалов U1 при данном  направлении магнитного поля. Для этого, перемещая магнит вправо вдоль линейки от положения, при котором U1=0, через каждые 0,5 см измерять и записывать в табл. 2 значения U1 на протяжении 5-6 см до тех пор, пока U1 вновь не станет равной 0.

8. Переключатель К поставить в положение «выкл».

9. Изменить направление магнитного поля.

10. Повторить п.п. 3, 4, 6 и 7 для другого направления магнитного поля. Значения U2  занести в табл. 2.

11. Переключатель К поставить в положение «выкл».

12. Построить графики зависимостей U1 =f(x) и U2=f(x) и найти из графиков  максимальные значения U1max и U2max. Определить среднее значение холловской разности потенциалов  Uср=(U1max+ U2max)/2.

13. Рассчитать значения постоянной Холла Rx, концентрации носителей n, удельного сопротивления ρ  и подвижности носителей μ по формулам (13)-(16). Результаты занести в табл. 1.

Таблица 1

| Величина | V | ## I | U1max | U2max | Uср | Rx | n | μ | ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | В | А | В | В | В | м3/Кл | м3 | м2/с· В | Ом·м |
| Данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| x,см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1,дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2,дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка включается в сеть 220 в.

- Соблюдайте осторожность при работе. Избегайте контактов в местах касаний. токоведущих проводов с элементами схемы.

- В случае неисправностей вызывайте лаборанта.

- Не оставлять после выполнения работы установку под напряжением.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Сформулируйте закон Ома в дифференциальной форме. Что такое плотность тока? Чем определяется удельная электрическая проводимость материалов?

- В чём состоит эффект Холла? Выведите формулу для расчета постоянной   Холла.

- Что такое подвижность носителей тока и как она определяется с помощью постоянной Холла?

- Как можно определить знак заряда и концентрацию носителей тока с помощью постоянной Холла?

- Почему в работе измерение холловской разности потенциалов проводится для двух направлений магнитного поля?

- Продумайте метод измерения величины индукции магнитных полей с помощью датчика Холла.

#### Библиографический список

1. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. шк., 1999.

2.  Детлаф А.А. Курс физики  / А.А. Детлаф, Б.М.  Яворский. М.: Высш. шк., 1999.

План учеб.– метод. документ. 2002 г., поз. 30

Редактор Л.М. Ельцова

Подписано в печать     .07.02. Формат 60x84/16

Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»

Усл. печ. л. 0.65. Уч.-изд. л. 0,7. Тираж 100 экз. Заказ

Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия

Редакционно-издательский отдел

Сектор оперативной полиграфии ЦИТ

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1