Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

Институт архитектуры и строительства

Кафедра физики

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ

Методические указания к лабораторной работе  № 35

Волгоград 2018

УДК 537.21 (076.5)

Изучение свойств ферромагнетиков: Методические указания к лабораторной работе  № 35 /Сост. В.Н. Нестеров; ВолгГАСУ. – Волгоград, 2005. 9 с.

Целью работы является исследование зависимости магнитной проницаемости и индукции магнитного поля в ферромагнитных веществах от напряженности внешнего поля и наблюдение явления гистерезиса. Дано описание экспериментальной установки, описан порядок выполнения работы, способ расчета и графического представления результатов. Приведены контрольные вопросы.

Для студентов всех специальностей по дисциплине «Физика».

Ил. 3. Табл. 1. Библиогр. 2 назв.

1

 Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2005

 Составление Нестеров В.Н., 2005

Цель работы. 1. Исследование зависимости магнитной проницаемости  и индукции магнитного поля ферромагнитных веществах от напряженности внешнего поля . 2. Наблюдение явления гистерезиса.

Приборы и принадлежности. 1. Осциллограф. 2. Цифровой комбинированный прибор. 3. Измерительная схема для исследования свойств ферромагнетиков.

- Теоретическое введение

Характеристики  магнитных свойств. Все вещества при помещении их во внешнее магнитное поле намагничиваются: в них возникает внутреннее магнитное поле Bвн . Степень намагниченности характеризуется вектором намагниченности J, численно равным магнитному моменту намагниченности единицы объема вещества:

,	(1)

где  V – физически бесконечно малый объем, взятый в окрестности рассматриваемой точки, i=1NPm – векторная сумма магнитных моментов всех N молекул, содержащихся в объеме V.

Величина внутреннего магнитного поля  и величина вектора   намагниченности   зависят от  напряженности внешнего поля H и  могут быть представлены выражениями

J=χ⋅H, Βвн=μοχΗ.	(2)

Коэффициент пропорциональности    называется магнитной восприимчивостью вещества,  μо – магнитная постоянная.

Результирующее магнитное поле внутри вещества характеризуется вектором магнитной    индукции B=B0±Bвн, где  – напряженность внешнего поля. Следовательно, индукция   связана с напряженностью внешнего поля  и вектором намагниченности J соотношением:

B=μ0⋅(H+J)=μ0⋅H⋅(1+χ)=μoμH=μBo,	(3)

где  – магнитная проницаемость вещества, зависящая от магнитной восприимчивости  определяется по формуле

μ=1+χ.	(4)

Магнитная проницаемость вещества показывает, во сколько раз изменяется поле в веществе по сравнению с вакуумом.

Магнитная восприимчивость    и магнитная проницаемость  характеризуют количественно магнитные свойства вещества.

Типы магнетиков. У веществ, молекулы которых в отсутствие поля не обладают магнитным моментом, намагничивание объясняется появлением наведенных моментов, устанавливающихся против направления внешнего поля. Такие вещества называются диамагнетиками, магнитное поле в них ослабляется, магнитная проницаемость диамагнетиков <1.

У веществ, молекулы которых обладают магнитным моментом,  при отсутствии внешнего поля намагничение определяется, главным образом, ориентацией моментов молекул по направлению поля. Эти вещества делятся на две группы – пара- и ферромагнетики. В парамагнетиках магнитное поле усиливается незначительно, магнитная проницаемость их несколько больше единицы. В ферромагнетиках магнитное поле усиливается во много раз, и магнитная проницаемость их значительно превосходит 1 (>>1).

Магнитные свойства ферромагнетиков объясняются их структурой. При определенных условиях в ферромагнитных кристаллах возникают обменные силы, имеющие квантово-механический характер, которые заставляют спиновые магнитные моменты электронов выстраиваться параллельно друг другу. В результате в кристалле возникают области спонтанного (самопроизвольного) намагничивания, которые называют доменами. В пределах каждого домена  ферромагнетик намагничен до насыщения, но направления намагничивания доменов различны, и в отсутствие внешнего поля ферромагнетик может быть ненамагниченным .

При помещении ферромагнетика во внешнее магнитное поле при малых значениях  Н   за счет смещения стенок происходит рост доменов, магнитные моменты которых составляют с направлением поля наименьший угол, и индукция поля В в кристалле быстро возрастает (рис.1).

Рис. 1. Зависимость магнитной индукции B от напряженности магнитного поля H

Рост индукции продолжается до тех пор, пока магнитные моменты всех молекул кристалла не окажутся сориентированными вдоль направления поля. После этого темп возрастания индукции поля В резко падает и продолжается просто из-за увеличения напряженности внешнего поля   Н  по линейному закону:

B=μoμH.	(5)

Если продолжить график зависимости  В=f(Н)  на этом этапе до пересечения с осью  В  (напряженность внешнего поля Н = 0), можно найти величину индукции спонтанного магнитного поля в домене Всп и рассчитать величину спонтанной намагниченности домена . Индукция магнитного поля  В  в ферромагнетике неоднозначно зависит от напряженности внешнего поля Н (рис. 2). В результате действия на ферромагнетик переменного магнитного поля индукция изменяется по замкнутой кривой аbсdefа, которая называется петлей гистерезиса. Для каждого ферромагнетика имеется определенная температура Тс, называемая точкой Кюри, выше которой области спонтанного намагничения распадаются и ферромагнетик становится обычным парамагнетиком.

Рис. 2. Петля гистерезиса

- 2. Методика измерений

Процесс намагничения ферромагнетиков, а также явление гистерезиса можно изучать с помощью установки, принципиальная схема которой изображена на рис. 3.

- Рис. 3. Схема экспериментальной установки

На сердечник в форме тороида, изготовленного из изучаемого ферромагнитного материала (сталь), намотаны две обмотки. В первичную обмотку подается переменный ток, создающий в сердечнике переменное магнитное поле. Напряженность этого поля Н определяется соотношением

Н = n1 ∙I1 ,

где I1 – сила тока, а n1 – число витков в первичной обмотке. Согласно закону Ома для участка цепи,

Ux = R1 I1 ,

откуда следует

H = n1R1⋅Ux.	(6)

Переменное магнитное поле индуцирует во вторичной обмотке ЭДС индукции

εi=−n2⋅dΦdt,

где	n2 – число витков вторичной обмотки; dΦdt – скорость изменения магнитного потока Ф в сердечнике тороида. Согласно закону Ома, ток  I2 во вторичной обмотке равен

I2=εiR2=−nR2dΦdt.

Так как I=dq/dt, заряд q, накапливающийся на конденсаторе С за время t, определяется интегрированием I2 от 0 до t:

q=0tI2dt=−n2R20tdФ=−n2R2⋅ΔФ.

Если при t=0 Ф=0, то q=−n2R2Ф.

Напряжение в конденсаторе Uу, согласно определению емкости, будет

.

Поскольку поле в тороиде является практически однородным, , где S – площадь поперечного сечения тороида, то окончательно будем иметь

B=−R2cn2SUy .	(7)

Таким образом, измеряя разность потенциалов на обкладках конденсатора Uy в зависимости от силы тока в первичной обмотке (падение напряжения на сопротивлении R1(Ux)) и используя соотношения (6) и (7), можно получить зависимость B=f(H). Если на горизонтально и вертикально отклоняющие пластины осциллографа подать напряжения Ux и Uy соответственно, отклонение луча по осям Х и Y будет пропорционально Н и В, и на экране наблюдается кривая перемагничивания – петля гистерезиса.

3. Порядок работы

Измерительная схема собрана на панели.

- Поверить, чтобы ручка лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) стояла в крайнем левом положении.

- Включить осциллограф, цифровой комбинированный прибор и измерительную схему в сеть. Установить на ЛАТРе напряжение ≈ 150 В. Отрегулировать с помощью ручек “усиление Х” и “усиление Y” полученное на экране осциллографа изображение петли гистерезиса так, чтобы оно занимало большую часть экрана.

- Используя координатную сетку, перерисовать изображение петли гистерезиса на миллиметровую бумагу.

- Уменьшая напряжение с помощью ЛАТРа от 150 В до 0 В с некоторым шагом, устанавливаемым по вольтметру PV1, снять показания цифрового комбинированного прибора Uy. Значение напряжений Ux и Uy записать в соответствующие колонки таблицы. Шаг изменения Ux задается преподавателем.

#### Таблица

| № | Ux, В | Н, А/м | Uy, ### В | В, Тл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

5.Выключить установку из сети.

- Используя соотношения H=Uxn12R1, B=UyRc2n2S, μ=Bμ0H, рассчитать и записать в таблицу значения Н, В, μ для каждого измерения. Величины n1, R1, n2, R2, с, S приведены на лабораторной установке. μ0=4π⋅10−7Гн/м=12,57⋅10−7Гн/м.

- По вычисленным значениям Н, В, μпостроить на миллиметровой бумаге кривые зависимостей B=f(H)и μ=f(H).

- Сравнивая график B=f(H) с рисунком петли гистерезиса, по крайней правой точке Вmax(Hmax) определить масштаб по осям В и Н на рисунке петли и найти по рисунку величины остаточной индукции В0, коэрцитивной силы Нс и спонтанной намагниченности доменов Jсп=Bспμ0.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка включается в сеть 220 в.

- Соблюдайте осторожность при работе. Избегайте контактов в местах касаний. токоведущих проводов с элементами схемы.

- В случае неисправностей вызывайте лаборанта.

- Не оставлять после выполнения работы установку под напряжением.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Дать определения напряженности Hи индукции B магнитного поля; вектора намагниченности J, магнитной восприимчивости и проницаемости  вещества.

- Рассказать о делении веществ по их магнитным свойствам.

- Описать процесс намагничивания ферромагнетиков.

- Объяснить методику измерений, проводимых в данной работе.

- Как можно определить величину спонтанной намагниченности домена?

### Библиографический список

1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов –  6-е изд. стереот. – М.: Высш. шк., 2000.

2. Детлаф А.А. Курс физики: Учебное пособие для студентов вузов.– 2-е изд. испр. и доп. / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. М.: Высш. шк., 1999.

План учеб.-метод. документ. 2002 г., поз. 30

Редактор Л.М. Ельцова

Подписано в печать 26.12.02. Формат 60х84/16.

Бумага офсетная. Гарнитур «Таймс».

Усл. печ. л. 0,46. Уч. изд. л. 0,5. Тираж 100 экз. Заказ №      .

Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия

##### Редакционно-издательский отдел

Сектор оперативной полиграфии ЦИТ

400074, Волгоград, ул. Академическая,