Конкурс научно-исследовательских и технических разработок обучающихся «Дети Архимеда»

Номинация «Занимательная химия»

Тема: «Химические драгоценности»

Романов Владислав,

Курыкин Антон

МБОУ ДОД ДЮЦ «Русинка»,

Подростковый научно-учебный

экологический отряд «Бригантина»

Руководитель:

Объедкова Ольга Александровна,

педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД ДЮЦ «Русинка»

Волжский, 2012 г.
Оглавление

Введение	3

Образование драгоценных камней в земной коре	4

Синтез искусственных драгоценных камней	7

Получение имитаций драгоценных камней в лаборатории	10

Выводы	15

Жизнеспособность модели проекта	15

Библиографический список	16

Введение

Многие химические соединения и вещества в естественных условиях окружающей среды находятся в состоянии минералов и горных пород.

В школьном курсе географии мы получили минимальные сведения о горных породах и минералах в теме о строении и составе литосферы. Поэтому нам стало интересно узнать, как происходит образование минералов в условиях земной коры, почему некоторые минералы ценятся больше, чем другие и используются, как драгоценные камни, как синтезируют искусственные драгоценные камни. А также мы решили попробовать получить синтетические драгоценности в условиях лаборатории.

Цель работы – изучение возможности получения имитаций драгоценных камней в условиях лаборатории.

Задачи работы:

1. Изучить информацию об образовании минералов, а также драгоценных камней в естественных условиях,  о способах получения искусственных драгоценных камней.

2. Провести эксперименты по выращиванию кристаллов и выплавлению имитаций драгоценных камней.

3. Разместить результаты экспериментов с фотоочетами на сайте отряда «Бригантина» в разделе «Занимательная химия». (Адрес сайта http://homespace.freeiz.com/).

Этапы реализации проекта.

- Поиск информации с сети «Интернет» и источниках литературы.

- Экспериментальная работа.

- Размещение результатов опытов с фотографиями и видео на сайте отряда.

Работа осуществлена на базе экологической учебной лаборатории Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского государственного университета.

Образование драгоценных камней

в земной коре

Драгоценные камни – это минералы, которые благодаря своим свойствам подходят для изготовления ювелирных изделий.

Минерал – это природное химическое соединение кристаллической структуры, образовавшееся на Земле как результат геологических и геохимических процессов [1]. Следует различать минералы и горные породы.  Горные породы – это совокупность минералов и они могут не иметь определенного химического состава. Минералы располагаются по составам от чистых элементов и простых солей к очень сложным силикатам с тысячами известных форм. Исследование минералов называют минералогией.

В настоящее время установлено около 3500 минеральных видов. Однако лишь несколько десятков минералов (около 70) пользуются широким распространением.

Так почему же некоторые виды минералов относят к драгоценным камням и ценят больше, чем другие?

Драгоценные камни — это такие же минералы, как и недрагоценные камни, но драгоценные просто обладают красивым внешним видом. Причём, как правило, красивыми они становятся только после специальной механической обработки. При этом по-настоящему дорогими являются именно те камни, которых очень мало в природе. Именно редкость обуславливает ценность этих камней. Из драгоценных камней не только делают украшения, но и собирают из них красивейшие коллекции самородков, вкладывают в них сбережения на чёрный день, передают по наследству.

Еще один важный признак драгоценного камня – высокая прочность и химическая устойчивость, что и определяет их эстетические свойства и долговечность [2].

Однако не все драгоценные и поделочные камни – минералы. Минералами не являются некоторые природные аморфные образования - янтарь или вулканические стекла, но они объекты изучения геммологии – науки, занимающейся изучением химического состава и физических свойств драгоценных и поделочных камней, условий их образования в природе, обработки и использования в качестве ювелирных изделий.

Не относятся к минералам и благородные органогенные продукты: жемчуг, кораллы, гагат и т.п. Наконец, минералами не являются самоцветы, полученные синтетическим путем в лабораториях и на заводах (в последнее время их появилось множество), - это фианиты, иттрий-алюминиевые и галлий-гадолиниевые гранаты, синтетические алмазы, корунды, кварцы и множество других синтетических аналогов природных ювелирных камней.

Драгоценные камни – это результат непрерывного воздействия различных температур и давлений. Драгоценные камни являются уникальным вкраплением нашей Земли, которые формировались на протяжении не одного миллиона лет. Это довольно сложный и кропотливый для природы процесс. Климатические условия Земли будто оттачивают нужную форму, цвет и свойства.

Драгоценные камни образуются в горных породах трех типов: магматических, осадочных и метаморфических. Образование горных пород - это непрерывный цикл событий, включающий все изменения, которым подвергается горная порода: превращение в пыль под воздействием ветра, снега и дождя (выветривание), размывание реками и потоками воды (эрозия) и превращение в осадки на дне рек и морей (отложение). Затем эти осадки превращаются в новые горные породы, и цикл продолжается.

Наиболее крупный источник больших кристаллов — это различные изверженные горные породы, слагающие земную кору. Эти породы образовались в результате кристаллизации расплавленной магмы, которая поднималась с больших глубин и застывала на поверхности земли или близ нее; при этом интервал температур колебался от 950 до 450°С. Примером такой кристаллизации может служить кристаллизация лавы, изливающейся из жерл вулканов в настоящее время. Но поскольку лава у поверхности застывает быстро, породы в основном оказываются тонкозернистыми и поэтому едва ли могут быть источником желанного драгоценного материала. Действительно, в отдельных случаях лава остывает настолько быстро, что затвердевает без кристаллизации, образуя природное вулканическое стекло — обсидиан. Более вероятны находки драгоценных камней в изверженных породах, сформировавшихся на больших глубинах в земной коре либо в виде крупных глубинных масс, либо в виде ветвящихся и прямолинейных жил (даек), отходящих от этих масс по трещинам во вмещающих породах. В этих условиях магма застывает медленнее, так что кристалл успевает вырасти до крупных размеров [3].

Большая часть магмы, застывающей в коре, близка по составу к самой распространенной вулканической породе — базальту. В ее химическом составе присутствуют (в порядке значимости) кремнезем SiO2— около 50%, глинозем Al2O3, окислы кальция СаО, магния MgO и железа (FeO и Fe2O3). Породы с таким низким содержанием кремнезема (по сравнению с другими типами горных пород) называются основными. Когда начинается кристаллизация такой магмы, первым в значительном количестве выделяется магнезиальный оливин. Содержание кремнезема в нем понижено по сравнению с содержанием кремнезема в магме в целом; если кристаллы оливина (перидота) составляют большую часть образовавшейся породы, которая называется соответственно перидотитом, то эта порода будет по составу ультраосновной. Породы такого типа заполняют алмазоносные трубки Южной Африки; вместе с оливином возможна и кристаллизация пиропа — магнезиального граната, также бедного кремнеземом.

Кристаллизация из магмы ультраосновных пород приводит к тому, что остальная часть расплава обогащается кремнием; образующиеся на более поздних стадиях такого процесса магматические породы имеют более кислый состав (т. е. характеризуются более высоким содержанием кремнезема).

Содержание кремнезема в расплаве повышенной кислотности (70% или более) таково, что большая его часть кристаллизуется с выделением свободного кремнезема в виде кварца, как, например, в граните. Наряду с повышением содержания кремнезема будет также возрастать концентрация редких компонентов — лития, бериллия, бора и т. д., не принимавших участия в начальных стадиях кристаллизации. Увеличивается также концентрация легколетучих компонентов — фтора, хлора, водорода; они играют существенную роль в понижении вязкости расплава на более поздних стадиях, обеспечивая большую свободу роста крупных кристаллов [4].

Поэтому на заключительной стадии магматической деятельности происходит образование крупнокристаллических пегматитовых тел, характеризующихся крупными кристаллами кварца, полевого шпата, слюды. Пегматитовая стадия особенно благоприятна для образования таких драгоценных камней, как турмалин, берилл, топаз и сподумен. Зонально окрашенные кристаллы турмалина, характерные для этого драгоценного камня, показывают, как могут меняться условия во время кристаллизации, оставаясь, однако, все время благоприятными для роста кристаллов.

Добыча драгоценных камней из твердых невыветрелых пород редко выгодна. Именно здесь мы можем убедиться еще в одном преимуществе совершенного драгоценного камня — его стойкости [5].

Драгоценный материал, находясь в породе, испытывает вместе с ней влияние выветривания и поэтому может быть легко выделен из выветрелой мягкой основной массы горной породы. К тому же, когда порода совершенно разрушается и ее составные части уносятся водой, драгоценный материал вследствие более высокой твердости и большей плотности остается практически неповрежденным и накапливается в руслах древних или современных ручьев и рек. На камнях можно обнаружить окатанные края, шероховатость граней, что связано с продолжительным трением о соседние частички во время переноса водным потоком.

Приведем еще несколько примеров условий образования некоторых драгоценных камней в земной коре.

Алмаз – это древнейший из минералов, который образуется на глубине приблизительно 150-200 километров из чистого угля и при воздействии температуры, превышающей значение в 12000 С.

В большинстве случаев алмаз подымается на поверхность за счет извержения вулканов лавой, а в дальнейшем залегает в вулканической породе (кимберлите). В результате образования эрозии на поверхности земли, алмаз освобождается из первичных мест залегания, что в последствие способствует попаданию его в русла близлежащих рек и на морское дно.

По некоторым данным, возраст наиболее крупного алмаза под названием «Куллинан» колеблется приблизительно между 1.5-1.7 миллиарда лет, а наиболее «молодые» алмазы были сформированы примерно 16 миллионов лет назад. Также следы алмазов с поразительным кристаллическим строением были обнаружены непосредственно внутри метеоритов, которые упали на нашу Землю [6].

Рубин и сапфир, которые в основном состоят из окиси алюминия, были образованы в литосфере, точно так же, как и алмаз. Но постепенно формирование этих драгоценных кристаллов происходило немного на меньшей глубине.

Изумруд по своей природе образуется в результате взаимодействия пегматитов с глубинными твердыми породами, которые содержат хром. Именно хром окрашивает изумруд в зеленый цвет. Примерный возраст пегматитов Бразилии – 450-490 миллионов лет.

Синтез искусственных драгоценных камней

Итак, мы узнали, что драгоценные камни образуются в условиях высоких температур и при высоком давлении в течение очень длительного времени.

В наше время натуральные драгоценные и поделочные камни приобрели еще большую ценность в связи с тем, что их природные ресурсы катастрофически истощаются. Спрос на драгоценные и поделочные камни неудержимо растет во всех странах мира, цены на них быстро повышаются, и поэтому понятно стремление человека научиться получать такие камни искусственным путем. Бурное развитие науки и техники в последние десятилетия сделало это желание вполне реальным.

Правда не так быстро были созданы эти чудеса технологии.

Алхимия, возникшая в Египте в III—IV вв. н. э., получила широкое развитие в средневековой Европе. Не одно поколение алхимиков потратило годы жизни, пытаясь открыть тайну получения благородных металлов из обычных. И хотя главной задачей алхимиков было получение золота из неблагородных металлов, вероятно, они пытались выращивать и драгоценные камни». К сожалению, язык их трактатов в большинстве случаев не позволяет установить это точно. И все-таки некоторые сведения дают возможность предположить, что они пытались получить алмаз, сапфир, рубин и другие драгоценные камни.

Годы и десятилетия упорного труда алхимиков были потрачены недаром. Из их экспериментов родилась современная химия и химические технологии.

С середины прошлого века началась современная история изготовления искусственных самоцветов. Французский химик Марк Годэн получил в 1857 году кристаллы рубина массой примерно 1 карат. Отфель и Перре в 1888 году получили кристаллы изумруда. Уже в начале XX века было освоено промышленное производство изумрудов [7].

Опытами с синтезом рубина занимался французский химик Эдмон Фреми. Ему удалось получить только очень мелкие кристаллы. Тем не менее, наиболее совершенные из них были огранены, остальные использовались в ювелирных изделиях в необработанном виде.

Ученик Фреми Огюст Вернейль в конце прошлого века начал серию экспериментов по кристаллизации рубина методом плавки в пламени. И хотя подробности этого метода были опубликованы только в 1904 году, именно его работа послужила основой для успешного производства самоцветов в промышленном масштабе. Так выращивают теперь не только самоцветы, но и кристаллы, необходимые для электронной и других отраслей промышленности. Уже в 1913 году общий объем производства методом Вернейля, как его стали называть, искусственного сапфира достиг 6 млн. кар (1200 кг), а рубина — 10 млн. кар (2000 кг).

Технология выращивания кристаллов теперь настолько хорошо разработана, что в лаборатории можно получить почти все драгоценные камни. Отсюда и проблема точного определения происхождения драгоценного камня: природное или искусственное.

Более полувека ювелиры обеспокоены наличием в обращении синтетических рубинов, сапфиров, алмазов, изумрудов и других камней. В последнее время в промышленных масштабах производятся многие новые синтетические минералы: бирюза, александрит, опал и другие. Причем эти синтетические минералы, в особенности рубины, по составу и строению очень близки к природным и практически неотличимы от них.

Вот несколько методов синтеза драгоценных камней [8].

Метод Вернейля. Синтез драгоценных камней осуществляется из расплава, получаемого при плавлении шихты (в случае синтеза рубина шихта представляет собой смесь окислов алюминия и хрома). Печь сконструирована таким образом, что шихта осыпается вниз небольшими порциями в потоке кислорода, попадая в камеру горения, куда подается водород, и где расположена горелка. Здесь шихта плавится, а получившаяся капля попадает на керамическую подложку, на которой вначале образуется конус, переходящий потом в цилиндр - монокристалл.

Методом Вернейля к настоящему времени удалось вырастить более ста различных видов кристаллов. Однако наибольшее промышленное значение он имеет, как правило, при выращивании рубина, сапфира и других окрашенных разновидностей корунда, включая и звездчатые камни, а также шпинели.

Метод Чохральского. Данный метод позволяет получать кристаллы очень высокого качества. Исходное вещество (смесь окислов соответствующего состава) плавится в тигле из тугоплавкого металла (например, платины или иридия), который нагревается спиральным нагревателем, намотанным непосредственно на тигель. Кристаллизация начинается на затравке, касающейся поверхности расплава, которую постепенно вращают и поднимают (вытягивают) из расплава (со скоростью 5-30 мм/час). Полученные кристаллы представляют собой стержни диаметром 2,5-6 см и длиной 20-25 см. К кристаллам, выращиваемым этим методом, относятся рубины, сапфиры, синтетические гранаты, а также александрит.

Метод Чохральского позволяет получать кристаллы, которые являются прекрасным ювелирным материалом, поскольку они значительно более однородные, чем кристаллы, выращенные методом Вернейля.

Метод гарнисажной плавки. Метод заключается в плавлении и кристаллизации вещества в его же собственной холодной «рубашке» и применяется для выращивания тугоплавких кристаллов (фианита, корундов). Для плавления вещества применяется высокочастотный нагрев. После нагрева расплав выдерживается несколько часов (для обеспечения отгонки примесей и установления однородности среды), затем медленно охлаждается, в результате чего кристаллизуются столбчатые кристаллы.

Метод зонной плавки. Суть метода заключается в следующем: исходная шихта, представляющая собой смесь предварительно прокаленных окислов основных исходных компонентов с примесями, и затравка помещаются в молибденовую лодочку, которая затем медленно протягивается вдоль нагревателя. По мере движения лодочки в шихте возникает довольно узкая расплавленная зона, которая при дальнейшем перемещении лодочки затвердевает с образованием монокристалла. Ширина получаемого кристалла 8 см, высота - 2 см, длина - 18 см, время роста 4 дня. Среди внутренних дефектов у выращенных кристаллов наблюдается блочность и трещиноватость.

Данный метод синтеза драгоценных камней технически прост, позволяет выращивать монокристаллы в форме пластин и успешно применяется для получения крупных монокристаллов корунда различных окрасок и синтетических гранатов.

Метод флюса и гидротермальный синтез. При выращивании синтетических ювелирных камней широкое применение получили методы кристаллизации из раствора в расплаве (метод флюса) и из гидротермальных растворов.

Выращивание кристаллов методом флюса в основном применяется для получения тугоплавких веществ, кристаллизация которых из расплава при быстром охлаждении невозможна. В качестве растворителей (флюса) служат расплавы легкоплавких окислов (свинца, молибдена, бора и др.) или солей (KF, PbF2, CaCl2и др.). Процесс синтеза проходит в платиновых, иридиевых или графитовых тиглях, помещенных в специальные печи. Кристаллизация происходит либо в результате постепенного охлаждения расплава, либо в условиях испарения расплава, либо методом температурного перепада. Данный метод позволяет получать кристаллы изумруда, корунда, александрита размером в несколько сантиметров.

Для выращивания ювелирных кристаллов особенно перспективным является метод гидротермального синтеза. Рост кристаллов осуществляется в герметичных сосудах высокого давления (автоклавах), позволяющих проводить процесс синтеза при температурах 250-600˚С и давлениях в десятки и первые  сотни мегапаскалей. В качестве растворителя в данном методе применяется вода, растворяющая способность которой резко возрастает при высоких температурах и давлениях, обеспечиваемых в автоклаве. Рост кристаллов осуществляется на затравках в результате температурного перепада.

Получение имитаций драгоценных камней в лаборатории

Мы убедились, что для синтеза искусственных драгоценных камней в отличие от природных условий, уже не требуется так много времени, но необходима очень высокая температура и/или высокое давление, что невозможно в условиях лаборатории, поэтому мы заинтересовались возможностью получения имитаций драгоценных камней, которые по составу могут коренным образом отличаться от природных.

Так как большинство природных минералов имеют кристаллическое строение, для начала мы решили получить кристаллы окрашенных солей, изучить условия кристаллообразования.

Выращивание кристаллов из бихромата калия.

Растворяли в подогретой дистиллированной воде при постоянном помешивании химически чистый бихромат калия, затем, после того, как раствор охладился примерно до 300 С, опускали в него затравку (маленький кристаллик бихромата калия) на нитке и закрывали стакан с раствором фильтровальной бумагой, чтобы в него не попадала пыль. Для того, чтобы раствор охлаждался постепенно, проводили теплоизоляцию стакана [9].

У нас получился поликристалл, состоящий из множества мелких кристалликов, имеющих форму ярко-оранжевых параллелепипедов. Поликристалл рос довольно быстро, в течение 5 суток он вырос до размеров, которые позволили ему соприкасаться с дном стакана.

После того, как визуальный рост прекратился, мы извлекли поликристалл из раствора и покрыли его поверхность бесцветным лаком и поместили в стеклянную емкость для того, чтобы он не разрушался на воздухе и не выделял токсичных веществ.

Выращивание кристаллов из сульфата меди.

Условия были такими же, однако кристаллы росли медленнее, чем в случае с бихроматом калия.

Мы выяснили, что чем медленнее происходит охлаждение раствора и его испарение, тем крупнее получаются кристаллы.

Каждый монокристалл медного купороса имеет вид призмы, в сечении которой лежит куб.

Таким образом, кристаллы, выращенные из солей, не обладают одним из признаков, свойственных драгоценным камням – они неустойчивы в условиях окружающей среды, в нашем случае они сделаны из довольно токсичных веществ, поэтому мы храним их только в плотно закрытой стеклянной емкости. Кроме того, вырастить крупный, правильный и как можно более прозрачный монокристалл довольно трудно.

Поэтому мы решили применить еще один способ получения имитаций драгоценных камней – сплавление в муфельной печи нескольких веществ, являющихся компонентами цветных стёкол:

а) чистый кварцевый песок, истолченный в порошок;

б) бура;

в) сода;

в) селитра натриевая;

г) окись металла, которым окрашивается плавень.

Эти составные части (каждую отдельно) мы измельчали в ступке в порошок, просеивали сквозь сито, помещали в фарфоровый тигель и сплавляли в общую массу длительным накаливанием в муфельной печи при температуре примерно 750-8000 С. Полученное стекло медленно охлаждали, чтобы не появлялись трещины [10].

Состав для получения аквамарина.

9 г кварцевого песка, 3 г соды, 2,81 г буры, 0,94 г селитры, 0,13 г окиси железа, 0,03 г углекислой меди.

На рисунках слева – так выглядят необработанные природные драгоценны камни, справа – имитации драгоценных камней, полученные нами.

Состав для получения бирюзы. 0,25 г окиси олова, 0,25 г окиси меди, 0,25 окиси кобальта, 0,06 г перекиси марганца. Основные компоненты те же.

Состав для получения граната. 9,3 г кварцевого песка, 2,81 г соды, 2,2 г буры, 0,06 г сернокислого марганца, 0,05 г окиси железа.

Как видно на фотографиях, нам удалось получить сплавы, которые по цвету очень похожи на естественные камни.

Таким образом, мы узнали, что соли меди придают сплаву синий цвет, смесь оксидов меди, олова, кобальта и перманганата калия дают бирюзовую окраску, а сульфат марганца и оксид железа – темно-малиновую.

Стеклянные сплавы не обладают кристаллической структурой, так как получены при довольно быстром охлаждении расплавов кристаллических веществ.

Полученные нами сплавы были довольно неоднородными и тугоплавкими, поэтому не было возможности отлить их для получения камней правильной формы камней.

Мы продолжим опыты, чтобы получить более легкоплавкие составы, а также у нас в планах сплавление солей в пламени горелки.

Выводы

- Драгоценные камни – это минералы с кристаллической структурой, которые обладают высокими эстетическими свойствами, прочностью и подходят для изготовления ювелирных изделий. Они ценятся, потому что редки.

- В естественных условиях драгоценные камни образуются в течение очень длительного времени на больших глубинах в условиях высоких температур и давлений.

- Для синтеза драгоценных камней также необходимо создавать высокие температуры и/или давление, они могут выкристаллизовываться из расплавов.

- В условиях лаборатории можно получить имитации драгоценных камней, выращивая монокристаллы из соли химически чистого вещества, или получая сплавы в виде цветных стекол из нескольких химических веществ.

- Полученные кристаллы неустойчивы в условиях окружающей среды и постепенно разрушаются, если не защитить их от их воздействия.

- Полученные нами стеклянные сплавы оказались тугоплавкими, и их не удалось отлить, поэтому в следующем проекте мы изучим возможность получения легкоплавких цветных стекол.

Жизнеспособность модели проекта

Данный научно-исследовательский проект позволил получить нам новые знания о процессах образования кристаллов, свойствах кристаллов и сплавов, химических причинах различной окраски химических соединений, дал знания о чистых веществах и смесях. Результаты проекта опубликованы на сайте, поэтому являются общедоступными.

Библиографический список

- Булах А.Г. Что такое минерал? - Соросовский образовательный журнал, 1999. - №6, с. 68-74.

- Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М.: Недра, 1982. 240 с.

- Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н., Гаврилов А.П. Геология месторождений драгоценных камней. М.: Недра, 1982. 280 с.

- Платонов А.Н., Таран М.Н., Балицкий В.С. Природа окраски самоцветов. М.: Недра, 1984. 197 с.

- Путолова Л.С. Самоцветы и цветные камни. М.: Недра, 1991.

- Смит Г. Драгоценные камни. М.: Мир, 1984. 560 с.

- Элуэлл Д. Искусственные драгоценные камни. М.: Мир, 1986. 160 с.

- Гоммологическтий центр МГУ. http://www.gem-center.ru/sintez.htm.

- Выращивание кристаллов – физико-химический эксперимент. http://www.zircon81.narod.ru.

- Энциклопедия Технологий и Методик. http://patlah.ru/.